|  |  |  | Woochang Chemical Co., LTD. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technical Bulletin |  |  |  |
| Zn-ST (Zinc Stearate) |  |  |  |  |

- 1. 구성 성분

- Zinc Stearate(스테아린산 아연)

- 2. 일반 물성

| 외관 | : | 백색분말 |
| --- | --- | --- |
| 가열감량(105℃) | : | Max. 0.5 % |
| 금속함량 | : | 9.5 ~ 12.5% |
| 입도(200mesh) | : | Min. 99.0 % |
| 유리지방산 | : | Max. 1.0 mgKOH/g |
| 겉보기비중 | : | 0.17 ~ 0.23 g/Cm3 |

- 3. 포장 단위

- 10Kg Paper Bag

- 4. 용도 및 특성

- PVC 열안정제로 PVC에 첨가되어 내열성을 증가시키며 가공활성을 부여한다.

- 5. 보관방법

보관시 직사광선이 들지 않고 건조, 서늘, 통풍이 잘되는 장소에 보관한다.

- 세부사항 및 연락처

- 우창실업 주식회사

대한민국 충청남도 서산시 지곡면 환성리 223-34번지

TEL : +82 41 664 6671  FAX : +82 41 664 6674

공기중의 수분흡입을 통해 분해가 일어나니 사용후 밀봉하여 보관한다.